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Előfordulhat, hogy az AI által létrehozott tartalom helytelen.]HP.05.1: Épületek vízszigetelése – újonnan épített objektumok 
Nyomás nélküli víz a talajjal fedett födémeken (W3-E) – ásványi szigetelés		


1. Aljzat előkészítése
Az épületek föld alatti felületeinek és földszintjeinek vízszigeteléséhez szükséges alapanyagnak teherhordónak és nem deformálhatónak kell lennie. A felületnek tisztának, zsírtalannak, portalanítottnak kell lennie, még mentesnek kell lennie a cementtejtől, lyukaktól, üregektől, kiemelkedések és repedések nélkül.
A beton és vasbeton aljzatokat, hogy biztosítsák a vízszigetelés megfelelő együttműködését, min. C16/20 betonból kell készülnie.
A laza részeket el kell távolítani, a 2 mm feletti kiemelkedéseket pedig véséssel, homokfúvással kell eltávolítani. A külső sarkokat 45°-os szögben le kell törni, legalább 10 mm szélességgel és magasságban a szélektől.

*** Opcionális tétel
2. Alap felület kiegyenlítés
A 5 mm-nél mélyebb hiányosságokat és bemélyedéseket, valamint a 2 mm-nél szélesebb repedéseket vízálló töltőanyaggal, WP DS Levell - lel kell kitölteni.

Anyagok:
 Vízálló töltőanyag – WP DS Levell (cikk: 0426)
Anyagszükséglet: kb. 8,50 kg/m2

Megjegyzés: A számítás a helyi hiányosságok összfelületére vonatkozik (max. 0,25 m2), átlagos vastagságuk 0,5 cm.

*** Opcionális tétel
3. Alapozás
A Kiesol MB speciális alapozó réteget ecsettel, hengerrel vagy permetezővel egyenletesen kell felvinni a betonfelületre. Kerülni kell a pocsolyák, tócsák képződését.

Anyagok:
 Speciális alapozóréteg – Kiesol MB (cikkszám 3008)
Anyagszükséglet: kb. 0,15 kg/m2

4.  Sarokvarrat tömítése
A sarokvarratokat úgy kell tömíteni, hogy az MB 2K kétkomponensű, rugalmas, (FPD) polimer réteg friss, tapadó rétegébe integráljuk a hőre lágyuló elasztomerrel bevont polipropilén szálas anyagú tágulási szalagot (Tape VF 120).

Anyagok:
 Rugalmas, vastagrétegű polimer bevonat (FPD) – MB 2K (cikkszám 3014)
Fogyasztás: kb. 0,70 kg/m (32 cm-es beépítési szélességnél)
 Hőre lágyuló elasztomerrel bevont polipropilén szálas tágulási szalag – Tape VF 120 (cikkszám 5071)
Anyagszükséglet: kb. 1,05 m/m





5.  Töltő glettelés
Az előkezelt alapra vigyünk fel egy alapozó réteget (töltő glettelés) rugalmas, vastagrétegű polimer bevonattal (FPD) MB 2K.
Anyagok:
 Rugalmas, vastagrétegű polimer bevonat (FPD) – MB 2K (cikk 3014)
anyagszükséglet: kb. 0,50 kg/m²

6.  Vízszigetelés
A MB 2K polimer alapú vízszigetelést két rétegben kell felhordani, a száraz állapotban elért össz vastagsága ≥ 3 mm legyen (nedves állapotban kb. 3,3 mm). Az első réteget a végső nedves rétegvastagság maximum felére kell felvinni. A második réteg felhordását akkor lehet elkezdeni, amikor az első már ellenáll a sérüléseknek.

Anyagok:
 Rugalmas, vastagrétegű polimer bevonat (FPD) – MB 2K (cikk 3014)
anyagszükséglet: kb. 3,30 kg/m2

*** Opcionális tétel

7.  Periméteres szigetelés (hőszigetelés)
A kemény extrudált polisztirolból (XPS) készült hőszigetelő lapokat a vízszigetelés teljes száradása után kell felragasztani. A lapokat váltó irányban kell rögzíteni az aljzathoz, a ragasztóanyagként teljes felületen felhordott (fogazott simítóval) vízszigetelő anyagot, azaz rugalmas polimer vastagrétegű bevonatot (FPD) MB 2K használva. A periméteres szigetelést a pince tömítésének felső szélének magasságában kell befejezni.

Anyagok:
- Rugalmas polimer vastagrétegű bevonat (FPD) – MB 2K (cikk 3014)
anyagszükséglet: kb. 1,50 kg/m2

8.  A szigetelés védelme.
A DS Protect Clip rögzítőelemeket a talajszinthez igazítva, kb. 25 cm-es távolságban kell felszerelni. A nagy szilárdságú, háromrétegű DS Protect védőréteget a rögzítőkhöz kell akasztani, a csúszó fóliával a fal felé, majd lefele kibontani. A matrac rögzítéséhez a textíliát kb. 10 cm szélességben el kell választani a domborított fóliától, és a matracot a klipek mögé kell húzni. A klip fogai megragadják a domborított fóliát, míg a textília újra a klip felett fut. A matraccsíkok átfedéseinél az adott csík fóliáját be kell húzni a szomszédos csík textíliája alá. A védőszalag eltávolítása után a csíkok összeillenek. Az utolsó, záró csíkot a legalább 30 cm szélességű ráhajtással kell az első csíkkal összekapcsolni. Végül rögzíteni kell a DS Protect AL záróléceket.





Anyagok:
 DS Protect szőnyeg és DS Protect AL lap rögzítő elem – DS Protect Clip (cikkszám 0818)
anyagszükséglet: kb. 4 db/fm
 Nagyszilárdságú, háromrétegű vödörmintás védőszőnyeg elválasztó funkcióval – DS Protect (cikkszám 0823)
Anyagszükséglet: kb. 1,05 m2/m2
 DS Protect védőszőnyeg rögzítő és lezáró léc – DS Protect AL (cikkszám 0819)
Anyagszükséglet: kb. 0,50 db/fm
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